不锈钢线重量长度转换表

Weight and Length conversion Table

种类     密度     适用材质                                种类     密度     适用材质

A       7.93     302/304、304L、321、631J1/631             C      7.70     430、434

B       7.98     316、316L、347、310S、309S                D      7.75     410、420

| 线径 | 种类A 重量 长度 W.T.g/m | 种类B 重量 长度 W.T.g/m | 种类C 重量 长度 W.T.g/m | 种类D 重量 长度 W.T.g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.030 | 0.00561 | 0.00564 | 0.00544 | 0.00548 |
| 0.040 | 0.00997 | 0.0100 | 0.00968 | 0.00974 |
| 0.050 | 0.0156 | 0.0157 | 0.0151 | 0.0152 |
| 0.060 | 0.0224 | 0.0226 | 0.0218 | 0.0219 |
| 0.070 | 0.0305 | 0.0307 | 0.0296 | 0.0298 |
| 0.080 | 0.0399 | 0.0401 | 0.0387 | 0.0390 |
| 0.090 | 0.0504 | 0.0508 | 0.0490 | 0.0493 |
| 0.10 | 0.0623 | 0.0627 | 0.0605 | 0.0609 |
| 0.12 | 0.0897 | 0.903 | 0.0871 | 0.0877 |
| 0.14 | 0.122 | 0.123 | 0.119 | 0.119 |
| 0.16 | 0.159 | 0.160 | 0.155 | 0.156 |
| 0.18 | 0.202 | 0.203 | 0.196 | 0.197 |
| 0.20 | 0.249 | 0.251 | 0.242 | 0.243 |
| 0.23 | 0.329 | 0.332 | 0.320 | 0.322 |
| 0.26 | 0.421 | 0.424 | 0.409 | 0.411 |
| 0.29 | 0.524 | 0.527 | 0.509 | 0.512 |
| 0.32 | 0.638 | 0.642 | 0.619 | 0.623 |
| 0.35 | 0.763 | 0.768 | 0.741 | 0.746 |
| 0.40 | 0.997 | 1.00 | 0.968 | 0.974 |
| 0.45 | 1.26 | 1.27 | 1.22 | 1.23 |
| 0.50 | 1.56 | 1.57 | 1.51 | 1.52 |
| 0.55 | 1.88 | 1.90 | 1.83 | 1.84 |
| 0.60 | 2.24 | 2.26 | 2.18 | 2.19 |
| 0.65 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.57 |
| 0.70 | 3.05 | 3.07 | 2.96 | 2.98 |
| 0.80 | 3.99 | 4.01 | 3.87 | 3.90 |

| 线径 | 种类A 重量 长度 W.T.g/m | 种类B 重量 长度 W.T.g/m | 种类C 重量 长度 W.T.g/m | 种类D 重量 长度 W.T.g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.90 | 5.04 | 5.08 | 4.90 | 4.93 |
| 1.00 | 6.23 | 6.27 | 6.05 | 6.09 |
| 1.20 | 8.97 | 9.03 | 8.71 | 8.77 |
| 1.40 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 11.9 |
| 1.60 | 15.9 | 16 | 15.6 | 15.6 |
| 1.80 | 20.2 | 20.3 | 19.6 | 19.7 |
| 2.00 | 24.9 | 25.1 | 24.2 | 24.3 |
| 2.30 | 32.9 | 33.2 | 32 | 32.2 |
| 2.60 | 42.1 | 42.4 | 40.9 | 41.1 |
| 2.90 | 52.4 | 52.7 | 50.9 | 51.2 |
| 3.20 | 63.8 | 64.2 | 61.9 | 62.3 |
| 3.50 | 76.3 | 76.8 | 74.1 | 74.6 |
| 4.00 | 99.7 | 100 | 96.8 | 97.4 |
| 4.50 | 126 | 127 | 122 | 123 |
| 5.00 | 156 | 157 | 151 | 152 |
| 5.50 | 188 | 190 | 183 | 184 |
| 6.00 | 224 | 226 | 218 | 219 |
| 6.50 | 263 | 265 | 256 | 257 |
| 7.00 | 305 | 307 | 296 | 298 |
| 8.00 | 399 | 401 | 387 | 389 |
| 9.00 | 504 | 508 | 490 | 493 |
| 10.0 | 623 | 627 | 605 | 609 |
| 11.0 | 754 | 758 | 732 | 737 |
| 12.0 | 897 | 903 | 871 | 877 |
| 13.0 | 1053 | 1059 | 1022 | 1029 |
| 14.0 | 1221 | 1228 | 1185 | 1193 |

●不锈钢线抗拉强度和硬度换算表

| 布氏硬度（HB） 10㎜球，3000kgf 压力 |  |  |  | 洛氏硬度（HR） |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维氏硬度（HV） | 标准球 | Hultgren ball | 钨钢球 | A级 60kgf | B级 100kgf | C级 150kgf | D级 100kgf | 肖氏硬度（HS） | 奥氏体 N/m㎡ | 铬钢 N/m㎡ |
| 600 | - | 500 | 564 | 78.6 | - | 55.2 | 67.0 | 74 | 2400 | - |
| 590 | - | 542 | 554 | 78.4 | - | 54.7 | 66.7 |  |  |  |
| 580 | - | 535 | 545 | 78 | - | 54.1 | 66.2 | 72 | 2314 | - |
| 570 | - | 527 | 535 | 77.8 | - | 53.6 | 65.8 |  |  |  |
| 560 | - | 519 | 525 | 77.4 | - | 53.0 | 65.4 | 71 | 2226 | - |
| 550 | 505 | 512 | 517 | 77.0 | - | 52.3 | 64.8 |  |  |  |
| 540 | 496 | 503 | 507 | 76.7 | - | 51.7 | 64.4 | 69 | 2138 | - |
| 530 | 488 | 495 | 497 | 76.4 | - | 51.1 | 63.9 |  |  |  |
| 520 | 480 | 487 | 488 | 76.1 | - | 50.5 | 63.5 | 67 | 2050 | - |
| 510 | 473 | 479 | 479 | 75.7 | - | 49.8 | 62.9 |  |  |  |
| 500 | 465 | 471 | 471 | 75.3 | - | 49.1 | 62.2 | 66 | 1961 | - |
| 490 | 456 | 460 | 460 | 74.9 | - | 48.4 | 61.6 |  |  |  |
| 480 | 448 | 452 | 452 | 74.5 | - | 47.7 | 61.3 | 64 | 1854 | - |
| 470 | 441 | 442 | 442 | 74.1 | - | 46.9 | 60.7 |  |  |  |
| 460 | 433 | 433 | 433 | 73.6 | - | 46.1 | 60.1 | 62 | 1746 | - |
| 450 | 425 | 425 | 425 | 73.3 | - | 45.3 | 59.4 |  |  |  |
| 440 | 415 | 415 | 415 | 72.8 | - | 44.5 | 58.8 | 59 | 1638 | - |
| 430 | 405 | 405 | 405 | 72.3 | - | 43.6 | 58.2 |  |  |  |
| 420 | 397 | 397 | 397 | 71.8 | - | 42.7 | 57.5 | 57 | 1530 | - |
| 410 | 388 | 388 | 388 | 71.4 | - | 41.8 | 56.8 |  |  |  |
| 400 | 379 | 379 | 379 | 70.8 | - | 40.8 | 56.0 | 55 | 1422 | 1314 |
| 390 | 369 | 369 | 369 | 70.3 | - | 39.8 | 55.2 |  |  |  |
| 380 | 360 | 360 | 360 | 69.8 | 110.0 | 38.8 | 54.4 | 52 | 1334 | 1245 |
| 370 | 350 | 350 | 350 | 69.2 |  | 37.7 | 53.6 |  |  |  |
| 360 | 341 | 341 | 341 | 68.7 | 109.0 | 36.6 | 52.8 | 50 | 1245 | 1177 |
| 350 | 331 | 331 | 331 | 68.1 |  | 35.5 | 51.9 |  |  |  |
| 340 | 322 | 322 | 322 | 67.6 | 108.0 | 34.4 | 51.1 | 47 | 1157 | 1108 |
| 330 | 313 | 313 | 313 | 67.0 |  | 33.3 | 50.2 |  |  |  |
| 320 | 303 | 303 | 303 | 66.4 | 107.0 | 32.2 | 49.4 | 45 | 1069 | 1040 |
| 310 | 294 | 294 | 294 | 65.8 |  | 31.0 | 48.4 |  |  |  |
| 300 | 284 | 284 | 284 | 65.2 | 105.5 | 29.8 | 47.5 | 42 | 981 | - |
| 295 | 280 | 280 | 280 | 64.8 |  | 29.2 | 47.1 |  |  |  |
| 290 | 275 | 275 | 275 | 64.5 | 104.5 | 28.5 | 46.5 | 41 | 951 | 941 |
| 285 | 270 | 270 | 270 | 64.2 |  | 27.8 | 46.0 |  |  |  |
| 280 | 265 | 265 | 265 | 63.8 | 103.5 | 27.1 | 45.3 | 40 | 922 | - |
| 275 | 261 | 261 | 261 | 63.5 |  | 26.4 | 44.9 |  |  |  |
| 270 | 256 | 256 | 256 | 63.1 | 102.0 | 25.6 | 44.3 | 38 | 892 | 863 |
| 265 | 252 | 252 | 252 | 62.7 |  | 24.8 | 43.7 |  |  |  |
| 260 | 247 | 247 | 247 | 62.4 | 101.0 | 24.0 | 43.1 | 37 | 863 | - |
| 255 | 243 | 243 | 243 | 62.0 |  | 23.1 | 42.2 |  |  |  |
| 250 | 238 | 238 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 41.7 | 36 | 834 | 794 |
| 245 | 233 | 233 | 233 | 61.2 |  | 21.3 | 41.1 |  |  |  |
| 240 | 228 | 228 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 40.3 | 34 | 785 | 765 |
| 230 | 219 | 219 | 219 | - | 96.7 | 18.0 | - | 33 |  |  |
| 220 | 209 | 209 | 209 | - | 95.0 | 15.7 | - | 32 | 735 | 696 |
| 210 | 200 | 200 | 200 | - | 93.4 | 13.4 | - | 30 |  |  |
| 200 | 190 | 190 | 190 | - | 91.5 | 11.0 | - | 29 | 667 | 637 |
| 190 | 181 | 181 | 181 | - | 89.5 | 8.5 | - | 28 |  |  |
| 180 | 171 | 171 | 171 | - | 87.1 | 6.0 | - | 26 | 608 | 579 |
| 170 | 162 | 162 | 162 | - | 85.0 | 3.0 | - | 25 |  |  |
| 160 | 152 | 152 | 152 | - | 81.7 | 0.0 | - | 24 | 549 | 520 |
| 150 | 143 | 143 | 143 | - | 78.7 | - | - | 22 | 490 | 490 |